产品质量监督抽查实施细则

[image: image1.png]


 

2025年吐鲁番市运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱质量监督抽查实施细则 

2025-4-15发布                              2025-4-19实施[image: image2.png]


                            

吐鲁番市质量与计量检测所

2025年吐鲁番市运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱质量监督抽查检验实施细则

1 抽样方法

1.1抽样地点及型号或规格

抽样地点为吐鲁番市辖区内运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱生产企业成品库。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
1.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库抽取样品，按GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》试件应从生产后放置24h后的检验批量中随机抽取，抽取3份,作为检验和备查用，其中检验第一样本1份，第二样本1份，复检样本1份。在建筑用金属面绝热夹芯板库房内抽取，所抽取样品为以相同材料、相同工艺、相同规格、同时交付的产品为一批的产品。

除空箱抗压试验外,所有项目按照GB/T 2828.1-2012正常检查二次抽样方案，一般检查水平 I，AQL=6.5,见表1。

表1    抽样与合格判定方案
	批量
	第一次
	第二次

	
	抽样数
	接收数

Ac
	拒收数

Re
	抽样数
	接收数

Ac
	拒收数

Re

	<150
	5
	0
	2
	5(10)
	1
	2

	150〜280
	8
	0
	3
	8(16)
	3
	4

	281〜500
	13
	1
	3
	13(26)
	4
	5

	501〜1200
	20
	2
	5
	20(40)
	6
	7

	1201〜3200
	32
	3
	6
	32(64)
	9
	10

	3201〜10000
	50
	5
	9
	50(100)
	12
	13

	>10000
	80
	7
	11
	80(160)
	18
	19


抽样单填写时应注明纸箱的种类、基本箱型与代号。
2 检验项目及方法

本次抽查检验项目见表2-
表2 单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱检验项目及方法

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 6543-2008
	GB/T6543-2008

	2
	尺寸偏差
	GB/T 6543-2008
	GB/T6543-2008

	3
	钉合搭接
	GB/T 6543-2008
	GB/T6543-2008

	4
	压痕线宽度
	GB/T 6543-2008
	GB/T6543-2008

	5
	摇盖
	GB/T 6543-2008
	GB/T6543-2008

	6
	空箱抗压强度
	GB/T 6543-2008
	GB/T4857.4-2008


3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》

3.2判定原则
3.2.1同一纸箱外观、尺寸偏差、钉合搭接、压痕线宽度其中两项不合格则该纸箱不合格，同一项目有两个及两个以上纸箱不合格，判定为不合格。

3.2.2摇盖耐折性能不合格，判定该纸箱不合格。

3.2.3除空箱抗压强度试验外，不合格纸箱达到表1规定的拒收数时判该批为不合格，空箱抗压强度试验有一个样品不合格，则该批不合格。
3.3检验结论用语

3.3.1经抽样检验，所检项目符合GB/T 6543-2008标准规定的要求。
3.3.2经抽样检验，XX项目不符合GB/T 6543-2008标准规定的要求，判定为不合格。

4 异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1 市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2 检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3 检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4 市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

5 细则解释

本细则由吐鲁番市质量与计量检测所编制，实施本细则涉及的技术问题由吐鲁番市质量与计量检测所解释。

联系人：陈志强                 联系电话：0995-7600280


