产品质量监督抽查实施细则

2025年吐鲁番市建筑用金属面绝热夹芯板产品质量监督抽查实施细则

2025-4-1发布                              2025-4-1实施

吐鲁番市质量与计量检测所

2025年吐鲁番市建筑用金属面绝热夹芯板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

- 1.1抽样地点及型号或规格

抽样地点为吐鲁番市区域内建筑用金属面绝热夹芯板生产企业成品库。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

- 1.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库抽取样品，按GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》试件应从生产后放置24h后的检验批量中随机抽取，抽取3份,作为检验和备查用，其中检验第一样本1份，第二样本1份，复检样1份。在建筑用金属面绝热夹芯板库房内抽取，所抽取样品为同一原材料、同一生产工艺、同一厚度，稳定连续生产的合格产品。

抽样单填写时应注明样品分类和标记。

外观与尺寸偏差按表1抽样。

表1   观与尺寸偏差按抽样方案

| 批量 N/块 | 样本/次 | 样本大小 |  | 合格判定数 |  | 不合格判定数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | Ac1 | Ac2 | Re1 | Re2 |
| ≤50 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |
| 51-90 | 1 | 3 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |
| 91-150 | 1 | 5 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |
| 151-280 | 1 | 8 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |
| 281-500 | 1 | 13 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 13 |  | 3 |  | 4 |
| 501-1200 | 1 | 20 |  | 1 |  | 3 |  |
|  | 2 |  | 20 |  | 4 |  | 5 |
| 1201-3200 | 1 | 32 |  | 2 |  | 5 |  |
|  | 2 |  | 32 |  | 6 |  | 7 |
| 3201-10000 | 1 | 50 |  | 3 |  | 6 |  |
|  | 2 |  | 50 |  | 9 |  | 10 |

- 2 检验依据

本次抽查检验项目见表2

表2 建筑用金属面绝热夹芯板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属面板厚度 | GB/T 23932-2009 | GB/T 23932-2009 |
| 2 | 芯材密度 | GB/T 23932-2009 | GB/T 23932-2009 |
| 3 | 外观质量 | GB/T 23932-2009 | GB/T 23932-2009 |
| 4 | 尺寸允许偏差 | GB/T 23932-2009 | GB/T 23932-2009 |
| 5 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009 | GB/T 23932-2009 |

3 判定规则

- 3.1依据标准

GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》

- 3.2判定规则

外观与尺寸偏差若一个检验批的样本中,不合格试件数不超过Ac, 则判该批产品外观与尺寸偏差合格;如不合格试件数等于大于Re, 则判该批产品外观与尺寸偏差不合格。

若样本中不合格试件数大于Ac ,小于Re, ,则抽取第二样本再检验。若检验结果累计不合格试件数小于等于Ac,、则判该批产品外观与尺寸偏差合格;若等于大于Re, ,则判该批产品外观与尺寸偏差不合格。

经检验检验项目全部合格，判定该产品合格，如其中一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该批产品不合格。

- 3.3  检验结论用语

3.3.1  经抽样检验，所检项目符合GB/T 23932-2009标准规定的要求。

3.3.2  经抽样检验，XX项目不符合GB/T 23932-2009标准规定的要求，判定为不合格。

4 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

4.1 市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2 检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3 检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4 市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

5 细则解释

本细则由吐鲁番市质量与计量检测所编制，实施本细则涉及的技术问题由吐鲁番市质量与计量检测所解释。

联系人：陈志强            联系电话：0995-7600286