附件：

2026年吐鲁番市纤维及纤维制品监督

抽检细则

一、2026年吐鲁番市婴幼儿及儿童服装产品质量监督抽查实施细则

本细则适用吐鲁番市市场监督管理局组织的婴幼儿及儿童服装产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

抽样型号或规格：根据产品的销售单元（件、条）抽取相同款式（货号或款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量（件/条）	检验样品数量（件/条）	备用样品数量（件/条）
1	儿童服装	4	2	2
2	婴幼儿服装	5	3	2
注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。

2.检验依据

表2婴幼儿及儿童服装产品检验项目

序号	检验项目	单项判定依据标准条款	强制性/推荐性	检验方法标准
1	面料纤维成分及含量（%）	明示纤维成分及含量；

GB/T29862-2013	产品

明示	FZ/T01057.2～4-2007

-2009

GB/T2910.1-2009
2	甲醛含量（㎎/㎏）	GB31701-2015	强制性	GB/T2912.1-2009
3	pH值	GB31701-2015	强制性	GB/T7573-2009
4	耐干摩擦色牢度（级）	GB31701-2015	强制性	GB/T3920-2008
5	耐湿摩擦色牢度（级）	GB31701-2015	强制性	GB/T3920-2008
6	耐水色牢度	GB31701-2015	强制性	GB/T5713-2013
7	耐酸、碱汗渍色牢度（级）	GB31701-2015	强制性	GB/T3922-2013
8	耐唾液色牢度	GB31701-2015	强制性	GB/T18886-2019
9	附件锐利性	GB31701-2015	强制性	GB/T31702-2015
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量标识

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

二、2026年吐鲁番市絮用纤维制品产品质量监督抽查实施细则

本细则适用吐鲁番市市场监督管理局组织的絮用纤维制品产品质量监督抽查，规定了絮用纤维制品产品质量监督抽查的抽样方法、检验依据、判定规则等内容。

一、抽样方法

抽样型号或规格：根据产品的销售单元（件、条）抽取相同款式（货号或款号）和相同颜色的同一批次的产品。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1抽样数量

产品	抽样数量	检验样数量	备样数量
絮用纤维制品	被类	3件/条	2件/条	1件/条
褥类	3件/条	2件/条	1件/条
棉胎	3件/条	2件/条	1件/条
二、检验依据

表2絮用纤维制品检验项目

序号	检验项目	单项判定依据标准条款	强制性/推荐性	检验方法标准
1	成分含量	GB 18383-2025	强制性	FZ/T01057.2～4-2007

GB/T 2910.1-2009
2	不得检出物	GB 18383-2025	强制性	GB 18383-2025
3	原棉含杂率	GB 18383-2025	强制性	GB/T 6499-2022
4	短纤维含量	GB 18383-2025	强制性	GB 18383-2025
5	原料	GB 18383-2025	强制性	GB 18383-2025
6	标识	GB 18383-2025	强制性	GB 18383-2025
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

三、2026年吐鲁番市学生校服产品质量监督抽查

实施细则

本细则适用吐鲁番市市场监督管理局组织的学生校服产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

抽样型号或规格：根据产品的销售单元（件、条）抽取相同款式（货号或款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1抽样数量

产品	抽样数量	检验样数量	备样数量
中小学生校服（包括校服夏装、春秋装、冬装）	2件/条	1件/条	1件/条
2.检验依据

表2校服检验项目

序号	检验项目	单项判定

依据标准条款	强制性/推荐性	检验方法标准
1	面料纤维成分及含量（%）

GB/T31888-2015	推荐性	FZ/T01057.2～4-2007

GB/T2910.1-2009
2	甲醛含量（mg/kg）	GB/T31888-2015	推荐性	GB/2912.1-2009
3	pH值	GB/T31888-2015	推荐性	GB/T7573-2009
4	耐干摩擦色牢度(级)	GB/T31888-2015	推荐性	GB/T3920-2008
5	耐湿摩擦色牢度(级)	GB/T31888-2015	推荐性	GB/T3920-2008
6	耐酸、碱汗渍色牢度(级)	GB/T31888-2015	推荐性	GB/T3922-2013
7	耐水色牢度(级)	GB/T31888-2015	推荐性	GB/T5713-2013
8	耐皂洗色牢度	GB/T31888-2015	推荐性	GB/T3921-2008
9	附件锐利性	GB/T31888-2015	推荐性	GB/T31702-2015
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T31888-2015 中小学生校服

GB31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

四、2026年吐鲁番市床上用品产品质量监督抽查

实施细则

本细则适用吐鲁番市市场监督管理局组织的床上用品产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

抽样型号或规格：根据产品的销售单元（件、条、套）抽取相同款式（货号或款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1抽样数量

产品	抽样数量	检验样数量	备样数量
床单、被套	2件/条	1件/条	1件/条
枕套	3件/条	2件/条	1件/条
2.检验依据

表2床上用品检验项目

序号	检验项目	单项判定依据标准条款	强制性/推荐性	检验方法标准
1	面料纤维成分及含量（%）	明示纤维成分及含量；

GB/T29862-2013	产品

明示	FZ/T01057.2～4-2007

GB/T2910.1-2009
2	甲醛含量（㎎/㎏）	GB18401-2010	强制性	GB/T2912.1-2009
3	pH值	GB18401-2010	强制性	GB/T7573-2009
4	耐干摩擦色牢度（级）	GB18401-2010	强制性	GB/T3920-2008
5	耐酸、碱汗渍色牢度（级）	GB18401-2010	强制性	GB/T3922-2013
6	耐水色牢度	GB18401-2010	强制性	GB/T 5713-2013
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 22796—2021 床上用品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

五、2026年吐鲁番市成人服装产品质量监督抽查

实施细则

本细则适用吐鲁番市市场监督管理局组织的成人服装产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件（条、套），其中1件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

2.检验依据

序号	检验项目	检验方法标准
1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	GB/T 7573-2009
3	耐水色牢度	GB/T 5713-2013
4	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
5	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
6	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
7	纤维含量	FZ/T 01057.2～4-2007

GB/T2910.1-2009
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、2026年吐鲁番市其他纤维制品质量监督抽查

实施细则

本细则适用吐鲁番市市场监督管理局组织的其他纤维制品类（如纱线、毛巾等）产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件（条、套），其中1件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

2.检验依据

序号	检验项目	检验方法标准
1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	GB/T 7573-2009
3	耐水色牢度	GB/T 5713-2013
4	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
5	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
6	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
7	纤维含量	FZ/T 01057.2～4-2007

GB/T2910.1-2009
8	条干不均率	GB/T 3292.1-2008
9	单根纱线断裂强力和断裂伸长率	GB/T 3916-2013
10	捻度	GB/T 2543.1-2015

GB/T 2543.2-2001

GB/T 29256.4-2012
3.判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。（注：纱线类产品不作判定）

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。