2025年吐鲁番市食品接触用塑料材料及制品产品质量风险监测实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品接触用塑料材料及制品 | 食品包装用薄膜 | 随机抽取3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取不少于7.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。 |  |  |
|  |  | 食品包装塑料袋 | 卷筒包装的随机抽取一卷，去掉表面三层袋，抽取60只袋，其中30只作为检样，30只作为备样；散装的则随机抽取，数量同卷筒包装一致。 |  |  |
|  |  | 食品包装用容器 | 容量小于等于500mL，检24个，备12个。 容量大于500mL，检18个，备12个。 配相同数量的盖，样品食品接触面较小时，酌情增加样品数量，以满足试验需求。 |  |  |
|  |  | 瓶盖 | 不少于120个 | 不少于60个 | 不少于60个 |
|  |  | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 3卷 | 2卷 | 1卷 |
| 2 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶 |  | 72个 | 36个 | 36个 |
| 3 | 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 |  | 40个 | 20个 | 20个 |

2 检验依据

表2食品接触用塑料材料及制品箱检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 3 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 4 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

表3聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 41167-2021 |
| 2 | 瓶口尺寸偏差 | GB/T 41167-2021 |
| 3 | 高度偏差 | GB/T 41167-2021 |
| 4 | 容量偏差 | GB/T 41167-2021 |
| 5 | 瓶口密封性能 | GB/T 41167-2021 |
| 6 | 垂直载压 | GB/T 41167-2021 |
| 7 | 跌落性能 | GB/T 41167-2021 |
| 8 | 碳酸饮品瓶热稳定性 | GB/T 41167-2021 |
| 9 | 耐热性能 | GB/T 41167-2021 |

表4聚碳酸酯(PC)饮用水罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 2460-1999 |
| 2 | 容量偏差 | QB/T 2460-1999 |
| 3 | 质量偏差 | QB/T 2460-1999 |
| 4 | 尺寸偏差 | QB/T 2460-1999 |
| 5 | 最小壁厚 | QB/T 2460-1999 |
| 6 | 对称部位壁厚比 | QB/T 2460-1999 |
| 7 | 密封性能 | QB/T 2460-1999 |
| 8 | 跌落性能 | QB/T 2460-1999 |
| 9 | 堆码试验 | QB/T 2460-1999 |
| 10 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 12 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 13 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 41167-2021聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求

QB/T 2460-1999聚碳酸酯(PC)饮用水罐

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现质量安全风险；检验项目中任一项或一项以上不符合标准要求，判定为被抽查产品存在质量安全风险。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。