2026年吐鲁番市内墙涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品数量不得少于 3 kg 的样品2 份，1 份为检验样品，1 份为备用样品。当独立包装产品质量≤5 kg 时，应尽量整包装抽取，避免分装。有多组分的样品应按照产品配比抽取相应的多组分。。
2检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。
表1 内墙涂料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]
	GB/T 23990-2009

	2
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009

	3
	总铅（Pb）含量（限色漆）
	GB/T 30647-2014

	4
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆）
	GB/T 23991-2009

	5
	低温稳定性（3次循环）
	GB/T 9268-2008

	6
	低温成膜性
	GB/T 9755-2024、GB/T 1728-2020

	7
	对比率（白色和浅色）
	GB/T 23981.1-2019

	8
	耐碱性
	GB/T 9755-2024

	9
	耐洗刷性
	GB/T 9755-2024
GB/T 9266-2009

	备注：以实际抽查产品种类开展项目


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: _Hlk32567754]GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》
GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
[bookmark: _GoBack]若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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