2026年吐鲁番市商品煤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取数量见下述及表1。
（1）民用散煤的采样数量
抽样数量应满足 GB/T 475-2008 或 GB/T 19494.1-2004 中总样的最小质量要求。
按 GB/T 475-2008《商品煤样人工采取方法》、GB/T 19494.1-2004《煤炭机械化采样  第1部分：采样方法》的规定取样，在备注栏注明样品煤的粒度，注明是机械采样或人工采样。 抽样数量根据该批煤的标称最大粒度确定 ，按照下表执行。
表 1  抽样数量
	标称最大粒度（mm）
	抽取最小质量（kg）

	1
	0.1 ×2

	3
	0.7 ×2

	6
	3.75 ×2

	13
	15 ×2

	25
	40 ×2

	50
	170 ×2

	80
	565 ×2

	100
	1025 ×2

	150
	2600 ×2


备注：对于抽样量较大的样品，可在抽样现场对所抽样品进行破碎缩分，缩分后的粒度与质量应符合上表中要求 ，破碎缩分过程应详细记录在抽样单上。
抽取的样品等量分成2份 ，一份供检验用 ，一份作备样。
（2） 民用型煤的采样数量
蜂窝煤：库房或集中存放地随机抽取5块蜂窝煤，再随机抽取其中2 块分别封存，1 块按照 GB/T 474-2008制备样品后进行质量指标试验，1块留存。
其他型煤：随机抽取两袋（箱）及以上样品，根据 GB/T 474-2008 规定的棋盘法或条带 截取法缩分出2 份，每份不少于4.0kg，分别封存，一份供检验用，一份作备样。备用样品封存于受检单位。
抽查样品基数满足抽样数量即可。


2检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2及表3。
表2 民用散煤

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	全硫（ St,d ）
	GB/T 214-2007

	2
	灰分(Ad)
	GB/T 212-2008

	3
	磷含量(Pd)
	GB/T 216-2003

	4
	氯含量(Cld)
	GB/T 3558-2014

	5
	砷含量(Asd)
	GB/T 3058-2019

	6
	汞含量(Hgd)
	GB/T 16659-2024

	7
	氟含量(Fd)
	GB/T 4633-2014



表3  民用型煤
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	全硫（St,d ）
	GB/T 214-2007

	2
	发热量(Qgr,d)
	GB/T 213-2008

	3
	磷含量(Pd)
	GB/T 216-2003

	4
	氯含量(Cld)
	GB/T 3558-2014

	5
	砷含量(Asd)
	GB/T 3058-2019

	6
	汞含量(Hgd)
	GB/T 16659-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: _Hlk32567754]GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》
GB 34170-2017《商品煤质量 民用型煤》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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