2026年吐鲁番市学生用品[ 胶粘剂（棒棒胶、胶水）]质量监督
抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次样品抽取数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	学生用品
	[bookmark: _Hlk101878026]液体胶
	280mL
	160mL
	120mL

	
	
	固体胶
	80g
	50g
	30g

	
	
	[bookmark: _Hlk101878034]浆糊
	300mL/360g
	160mL/200g
	140mL/160g




2检验依据
本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2。
表2 胶粘剂（棒棒胶、胶水）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离甲醛
	GB/T 32606-2016

	2
	苯
	GB 21027-2020

	3
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2020

	4
	总挥发性有机物
	GB 21027-2020

	5
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: _Hlk32567754]GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
[bookmark: _GoBack]
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