2026年吐鲁番市建筑用金属面绝热夹芯板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
随机抽取经被抽查企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，同一批次产品抽样基数满足抽样数量即可。
建筑用金属面绝热夹芯材每批次抽样数量详见表1。
表1 建筑用金属面绝热夹芯材抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	建筑用金属面绝热夹芯板
	1500mm×原板宽×原
板厚×2块；
200mm×原板宽×原板厚×6块；
200mm×200mm×原板
厚×10块
	1500mm×原板宽×
原板厚×1块；
200mm×原板宽×原板厚×3块；
200mm×200mm×原
板厚×5块
	1500mm×原板宽×原
板厚×1块；
200mm×原板宽×原板厚×3块；
200mm×200mm×原板
厚×5块


建筑用金属面绝热夹芯板芯材依据其明示的燃烧性能等级抽取相应数量的样品，每批次抽样数量详见表2。
表2 芯材抽取样品数量
	序号
	芯材燃烧性能等级
	每批次抽样样品数量

	1
	A（A1）级
	同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品

	2
	A（A2）级
	同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2 作为检验样品，15m2作为备用样品

	3
	B1级
	同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2 作为检验样品，15m2作为备用样品

	4
	B2（D）级
	同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2 作为检验样品，15m2作为备用样品

	5
	B2（E）级
	同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品


2 检验依据
表3 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	芯材导热系数
	GB/T 23932-2025

	2
	芯材燃烧性能
	GB 8624-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡
是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板 GB/T 23932-2025 建筑用金属面绝热夹芯板
GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判
定，但应在检验报告备注中进行说明。
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